# ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ТОКОПЕРЕНОСА В СТРУКТУРЕ ЗОНД ТУННЕЛЬНОГО МИКРОСКОПА – НАНОМЕТРОВЫЙ ЗАЗОР – КВАНТОВАЯ ТОЧКА УЗКОЗОННОГО ПОЛУПРОВОДНИКА – МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОД

# В.Ф. Кабанов, М.В. Гавриков, М.А. Еремин

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

E-mail: maks.gavrikov.96@gmail.com

Аннотация. На основании экспериментальных данных исследован механизм токопереноса в структуре зонд туннельного микроскопа – нанометровый зазор – квантовая точка узкозонного полупроводника – металлический электрод, который удовлетворительно описывается теорией автоэлектронной эмиссии в диапазоне значений напряженности электрического поля, соответствующем условиям экспериментов. Приведены оценки величины функции Нордгейма для квантовых точек антимонида индия и селенида ртути.

Ключевые слова: квантовые точки, узкозонные полупроводники, автоэлектронная эмиссия, туннельные вольт-амперные характеристики.

Одним из наиболее перспективных и интересных с точки зрения практических приложений объектов исследования являются квантовые точки (КТ) полупроводниковых материалов из групп А3В5 и А2В6. Соединения А3В5 (в первую очередь InSb) и некоторые из соединений А2В6 (HgSe) обладают характерными особенностями энергетического спектра: узкая прямая запрещенная зона порядка 0,2 эВ, экстремально малые значения эффективной массы электронов проводимости (0,014 m0 для InSb, 0,020 m0  для HgSe, m0 – масса свободного электрона) и, соответственно, большая длина волны де Бройля электрона – десятки нанометров. Все это позволяет использовать данные материалы в разнообразных устройствах оптоэлектроники и наноэлектроники: ИК детекторах, сенсорах и ряде других.

Отличительной особенностью квантовых точек узкозонных полупроводников является то, что энергетический зазор между дискретными уровнями одной энергетической квази-зоны (например, ) может заметно превышать значение ширины запрещенной зоны  объемного материала. Это может существенно расширить функциональные возможности приборов с использованием КТ из этих материалов, а также обеспечить возможность управляемого изменения их спектра поглощения.

Многие электрические свойства и характеристики приборов, содержащих КТ исследуемых материалов, определяются механизмом токопереноса в данных структурах. Базисной теорией, позволяющей описывать токоперенос (перенос электронов) в системе зонд туннельного микроскопа – нанометровый зазор – полупроводниковая квантовая точка – металлический электрод может служить теория автоэлектронной эмиссии [1] из металла и из полупроводника. При автоэлектронной эмиссии электроны преодолевают потенциальный барьер на границе эмиттера путем туннельного прохождения через барьер, сниженный и суженный электрическим полем.

Особенности автоэлектронной эмиссии из полупроводниковых квантовых точек, связанных прежде всего с энергетическими спектрами этих объектов, должны проявляться на вольт-амперных характеристиках (ВАХ).

Одним из основных методов исследования электрофизических свойств полупроводниковых квантовых точек являлся метод туннельных ВАХ. В этом случае в системе зонд туннельного микроскопа – нанометровый зазор (аналог вакуумному зазору в условиях эксперимента: расстояние между образцом и зондом, составлявшее в экспериментальных исследованиях 1 - 2 нм, при длине свободного пробега электрона в условиях эксперимента как минимум в несколько десятков нанометров, позволяет считать зазор аналогичный вакуумному) – полупроводниковая квантовая точка – металлический электрод в диапазоне относительно сильных напряженностей локального электрического поля (более 106 В/см) реализуется механизм токопрохождения, характерный для автоэлектронной эмиссии.

В работе исследовались КТ узкозонных полупроводников InSb и HgSe. Слои КТ наносились на стеклянные подложки с проводящим слоем оксида индия-олова (ITO) из коллоидного раствора на поверхности при последующем контролируемом испарении растворителя и контроле параметров слоя оптическими методами. Проводился анализ туннельных ВАХ в структуре зонд туннельного микроскопа – нанометровый зазор – квантовая точка узкозонного полупроводника – металлический электрод.

Для интерпретации экспериментальных результатов ВАХ в области относительно высоких значений напряженности электрического поля использовались представления об автоэмиссии электронов из металла в вакуум по теории Фаулера - Нордгейма, в соответствии с которой плотность тока автоэмиссии jm определяется формулой [1]:

,	(1)

и для автоэмиссии из полупроводника js по теории Моргулиса - Стрэттона:

,	(2)

где q – модуль заряда электрона, V – напряжение, Am, As – работа выхода электронов из металла и полупроводника соответственно, t(E, Am) – специальная функция, учитывающая влияние на величину тока степени понижения треугольного потенциального барьера, значение которой в практических расчетах можно принять равным 1, m0 – масса электрона, θ – значения функции Нордгейма, n – концентрация электронов в полупроводнике, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, E – локальная напряженность электрического поля.

Локальная напряженность электрического поля определялась как E = βV, где V — приложенное напряжение; β — коэффициент пропорциональности, который зависит от формы и размеров системы катод−анод (в работе расчет проводился для острийного автоэмиттера в форме параболоида вращения) [2]: β = 2/(r ln(2d/r)), где d — размер зазора анод−катод (в условиях эксперимента – величина нанометрового зазора); r определяется в основном не макроскопическим радиусом кривизны кончика острия, а его атомарной структурой, т. е. на кончике зонда с большой вероятностью находится один выступающий атом или небольшой кластер атомов [3].

Типичные экспериментальные данные для образцов КТ InSb и HgSe представлены на рис. 1 (в координатах Фаулера – Нордгейма (1)) и рис. 2 (в координатах Моргулиса – Стрэттона (2)).

Рис. 1. Типичные туннельные ВАХ через КТ InSb (1) и HgSe (2) в координатах Фаулера – Нордгейма

Рис. 2. Типичные туннельные ВАХ через КТ InSb (1) и HgSe (2) в координатах Моргулиса – Стрэттона

Линейность ВАХ в соответствующих координатах позволила сделать вывод, что механизм наблюдавшегося тока автоэлектронной эмиссии для исследуемых образцов в структуре зонд туннельного микроскопа – нанометровый зазор – квантовая точка узкозонного полупроводника – металлический электрод удовлетворительно описывается теорией Фаулера – Нордгейма (отрицательное смещение на зонде микроскопа) Моргулиса–Стрэттона  (положительное смещение на зонде микроскопа)  в диапазоне  значений напряженности электрического поля, соответствующем условиям экспериментов.

Оценка величины θ по группе образцов при отрицательном смещении на зонде микроскопа показала результат 0,6 – 0,8, что является типичным для металлов. Рассчитанная из экспериментальных ВАХ величина θ при положительном смещении на зонде микроскопа находилась в диапазоне 0,01 – 0,02 для КТ InSb, что коррелирует с немногочисленными литературными данными [4, 5]. Для КТ HgSe оценочные значения величины θ были на порядок выше, чем для КТ InSb (что можно связать с существенно меньшей величиной работы выхода электрона - порядка 0,6 эВ у HgSe и 4,9 эВ у InSb), но значительно меньше, чем у металла.

Таким образом, проанализирован механизма тока автоэлектронной эмиссии в структуре зонд туннельного микроскопа – нанометровый зазор – квантовая точка узкозонного полупроводника – металлический электрод и проведена оценка величины функции Нордгейма учитывающей понижение потенциального барьера, для квантовых точек узкозонных полупроводников InSb и HgSe.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского Научного Фонда (проект № 21-73-20057) и Саратовского государственного университета.

Библиографический список:

- Егоров Н.В., Шешин Е.П. Электронная эмиссия. – М.: Интеллект, 2011. – 703 с.

- Кузьменко А.П., Кузько А.Е., Тимаков Д.И. Влияние на зарядообразование электрических полей на поверхностях наноструктурированных электродов // ЖТФ. 2013. Т.83(2). С. 91−96.

- Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. – Нижний Новгород: Российская академия наук. Институт физики микроструктур, 2004. – 110 с.

- Михайлов А.И., Кабанов В.Ф., Горбачев И.А., Казак А.В., Усольцева Н.В., Глуховской Е.Г. Особенности электронных свойств квантовых точек состава А2B6 в пленках Ленгмюра - Блоджетт / // Известия Академия наук. Серия физическая. 2017. V.81(12). С. 1668-1671.

- Кабанов В.Ф., Михайлов А.И., Гавриков М.В. Термоавтоэлектронная эмиссия из квантовых точек антимонида индия // Письма в ЖТФ. 2021. Т.47(8). С. 44-46.

Сведения об авторах (не печатаются в сборнике)

# Кабанов Владимир Федорович,– к.ф.-м.н., доцент, год рождения 1961, v7021961@yandex.ru, 89020403047.

# Гавриков Максим Владимирович – аспирант, год рождения 1996, maks.gavrikov.96@gmail.com, 89172194402

# Еремин Максим Андреевич – бакалавр, год рождения 1999, 
skrello@yandex.ru, +79198250569

Вид доклада: стендовый.