# Нелинейные поглотители на основе композитов многостенных углеродных нанотрубок для защиты чувствительных элементов оптико-электронных систем и органов зрения

# М.С. Савельев1,2, П.Н. Василевский1,3, А.Ю. Герасименко1,4, А.Ю. Толбин5, С.В. Селищев1

1 Институт биомедицинских систем, Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"

2 Институт регенеративной медицины, Первый московский государственный медицинский университет Минздрава России

3 Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН

4 Институт бионических технологий и инжиниринга, Первый московский государственный медицинский университет Минздрава России

5 Институт физиологически активных веществ Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН

E-mail: nanonlin@yandex.ru

Оптическое ограничение лазерного излучения обнаружено при использовании композитов многостенных углеродных нанотрубок с лигандом трифосфазен низкозамещенного монофталоцианина. Поместив такой материал в фокусе софокусной системы, при прохождении лазерного излучения с длиной волны 532 нм происходит его ослабление для всех значений плотности потока энергии, превышающих пороговое значение. Композит представляет собой эффективный абсорбер и может использоваться для увеличения порога необратимого повреждения органов зрения, ПЗС и КМОП матриц.

Ключевые слова: оптическое ограничение, композиты, углеродные нанотрубки, фталоцианины.

Для защиты ПЗС и КМОП матриц средств видеонаблюдения, приемных устройств лидаров и органов зрения разработаны активные и пассивные оптические системы, основной задачей которых является ограничение плотности потока энергии проходящего излучения до безопасного уровня. Импульсы длительностью менее 30-50 нс ослабляются только с помощью систем пассивной оптической защиты, основанных на эффекте нелинейного оптического ограничения. Причем, это время отклика сложно достичь и большинство подобных активных средств оптической защиты имеют гораздо большее время включения [1, 2]. Широко используемые фильтры, основанные на линейном ослаблении света, одинаково ослабляют как мощное, так и слабое неопасное излучение, что затрудняет визуальный контроль технологических процессов. В качестве нелинейного оптического материала разрабатываются жидкие дисперсные среды (дисперсии) для дальнейшего их использования в составе оптического ограничителя. Основным недостатком существующих материалов является недостаточная степень ослабления лазерного излучения по сравнению со средствами активной защиты на основе жидких кристаллов. Однако, с использованием нелинейных оптических устройств можно обеспечить повышение максимально допустимого потока энергии при котором ещё не будет происходить повреждение [3].

В настоящей работе созданы дисперсии композитов многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) с лигандом с лигандом трифосфазен низкозамещенного монофталоцианина (рис. 1а) в ацетоне, которые обладают высоким значением нелинейного коэффициента поглощения. В процессе подготовки образца во время ультразвуковой обработки взять три пробы: «1» - в начальный момент времени после предварительной обработки; «2» - через 0,5 ч. обработки и «3» - через 1 ч. обработки (рис. 1б).

а						   б

Рис. 1. Композит многостенных углеродных нанотрубок с лигандом трифосфазен низкозамещенного монофталоцианина: (а) – химическая структура циклотрифосфазен-замещенного тетра(гидрокси)фталоцианина; (б) – внешний вид образца «3»

На рис. 2 показаны данные измерений гидродинамического радиуса частиц методом динамического рассеяния света (ДРС) на приборе Photocor Compact-Z и пропускание образцов в кварцевой кювете толщиной 0,3 см, измеренное при помощи спектрофотометра GENESYS 10S вблизи длины волны 532 нм на которой произведены измерения нелинейного оптического эффекта. МУНТ использованные в работе от 6 до 13 нм в диаметре и 2,5 до 20 мкм в длину. В соответствии с полученными данными обнаружено, что в процессе обработки меняется средний гидродинамический радиус частиц от 148 до 138 нм, при этом исчезают частицы с гидродинамическим радиусом порядка 2887 нм. Это указывает на уменьшение длины МУНТ в процессе обработки. На рисунке 2в показано незначительное рассеяние от частиц с гидродинамическим радиусом порядка 9 нм, что соответствует среднему диаметру нанотрубок и может указывать на наличие отдельных нанотрубок, которые не находятся в виде пучков. Процесс обработки остановлен после прекращения изменения оптического спектра, который представлен на рисунке 2г. Наличие абсорбированных на поверхности МУНТ фталоцианинов также увеличивает гидродинамический радиус нанотрубок.

а                                                                б

в                                                                  г

Рис. 2. Гидродинамический радиус частиц при перемешивании для образцов (а) – «1»; (б) – «2» и (в) – «3» и (г) – пропускание этих образцов

На рис. 3 представлены данные Z-сканирования с открытой диафрагмой для образца «3». Измерения проведены в соответствии с методикой, описанной в работе [4]. На рис. 3 приведено значение экспериментальной погрешности, которая не превышает 10 %.

В табл. 1 представлены данные для образца «3». Указаны средние значения  и , а , ,  и  обозначают нижние и верхние границы доверительного интервала для данных величин с уровнем значимости 0,01. В случае гидродинамического радиуса указано его среднее значение , а  и  нижняя и верхняя границы с учетом среднеквадратического отклонения. Линейный коэффициент поглощения 2,9 см-1.

Рис. 3. Экспериментальные значения и теоретические по данным Zсканирования с открытой апертурой для образца «3»

Табл. 1 – Данные по образцу «3»

| Образец | Параметр, размерность | Значения |
| --- | --- | --- |
| «3» | , см/ГВт | 600,5 |
|  | , см/ГВт | 599,6 |
|  | , см/ГВт | 598,7 |
|  | , мкДж | 20,4 |
|  | , мкДж | 20,0 |
|  | , мкДж | 19,6 |
|  | , нм | 189,7 |
|  | , нм | 138,9 |
|  | , нм | 88,1 |

Жидкие дисперсии композитов МУНТ с лигандом трифосфазен низкозамещенного монофталоцианина демонстрируют оптическое ограничение лазерного излучения на длине волны 532 нм. Параметры, характеризующие ослабление лазерного излучения, указывают на возможность использования материала в качестве поглощающей среды для пассивного оптического ограничителя. Композит представляет собой эффективный абсорбер и подходит для увеличения порога необратимого повреждения органов зрения, ПЗС и КМОП матриц средств видеонаблюдения или приемников лидаров.

Изготовление агрегативно устойчивых дисперсий с разным размером частиц выполнены при финансовой поддержке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в рамках гранта № 075-15-2021-596 (Сеченовский университет). Синтез фталоцианинов и формирование композитов выполнено при поддержке РНФ 21-73-20016. Исследования по защите ПЗС и КМОП матриц средств видеонаблюдения или приемников лидаров с использованием композитов выполнены при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Государственный контракт № 20411.1950192501.11.003 от 29.12.2020, идентификатор 17705596339200009540).

Библиографический список

- Geis M.W., Bos P.J., Liberman V., Rothschild M. Broadband optical switch based on liquid crystal dynamic scattering // Opt. Express. 2016. V. 24(13). P. 13812-13823.

- Geis M.W., Lyszczarz T.M., Osgood R.M., Kimball B.R. 30 to 50 ns liquid-crystal optical switches // Opt. Express. 2010. V. 18(18). P. 18886-18893.

- Elwekeel W.M., Salah A., Ismail T., Selmy H., Alshershby M., Badr Y.A., Anis B. Superior nonlinear optical and optical limiting properties of cross-linked and thermally stable HiPCO-SWCNTs@PVA films // Opt. Mater. 2021. V. 122(6). P. 111732.

- Савельев М.С., Василевский П.Н., Шаман Ю.П., Толбин А.Ю., Герасименко А.Ю., Селищев С.В. Ограничение мощности лазерного излучения углеродными материалами с нелинейным оптическим пороговым эффектом при форме импульса с плоской вершиной // Журнал технической физики. 2023. Т. 93(4). С. 511-518.

Сведения об авторах (не печатаются в сборнике)

# Савельев Михаил Сергеевич – к.ф.-м.н., доцент Института БМС, год рождения 1988, nanonlin@yandex.ru, 89067098812.

# Василевский Павел Николаевич – аспирант, год рождения 1964, pavelvasilevs@yandex.ru.

# Герасименко Александр Юрьевич – к.ф.-м.н., доцент, год рождения 1983, gerasimenko@bms.zone.

# Толбин Александр Юрьевич – д.х.н., профессор РАН, год рождения 1980, tolbin@inbox.ru.

# Селищев Сергей Васильевич – д.ф.-м.н., профессор, год рождения 1953, selishev@bms.zone.

Вид доклада: устный (/ стендовый)