# Формирование электронных компонентов при воздействии лазерного излучения на углеродные наноматериалы

# Куксин А.В.1, Мурашко Д.Т.1, Савельев М.С.1,2, Глухова О.Е.2,3,                       Герасименко А.Ю.1,2

1Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"

2Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова

3Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

E-mail: gerasimenko@bms.zone

Предложен новый подход к изготовлению кремниевых электронных и биоэлектронных устройств, основанный на выявленных особенностях взаимодействия углеродных нанотрубок и графена с лазерным излучением. Лазерное воздействие стимулирует образование контактов между нанотрубками и графен-нанотрубных контактов, что приводит к созданию новых электропроводящих конструкций для полевых автоэмиссионных катодов, межсоединений с различными топологиями для интегральных схем, тензодатчиков для детектирования движений.

Ключевые слова: углеродные наноматериалы, углеродные нанотрубки, графен, лазерное воздействие, электронные компоненты, гибкая электроника, полевая эмиссия.

В последнее время наиболее остро встала проблема несоответствия современным требованиям электронных кремниевых технологий и несовместимости традиционной диагностической и терапевтической электроники с биологическими тканями организма. К основным перспективным материалам для современной электроники относятся аллотропные формы наноуглерода –нанотрубки и графен, структурные свойства которых обеспечивают управляемые электрофизические, оптические и механические свойства [1]. Обе формы наноуглерода способны выдерживать высокие плотности тока ~109 А/см2, высокую теплопроводность на уровне 5300 Вт/м·К и обладают высокой прочностью и жёсткостью (модуль Юнга 1,0 ТПа, предел прочности 130 ГПа). Такие характеристики углеродных нанотрубок и графена делают их многообещающими кандидатами не только для функциональных компонентов твердотельной электроники, но и для создания гибких тонкопленочных транзисторов, электропроводников, накопителей энергии, которые превосходят кремниевую электронику или дополняют ее.

На основе выявленных особенностей взаимодействия углеродных нанотрубок и графена с лазерным излучением предложен новый подход к изготовлению кремниевых электронных и биоэлектронных устройств. Подход базируется на том, что одномерные и двумерные углеродные наноматериалы, к которым относятся углеродные нанотрубки и графен, за счёт малого размера и особенной структуры в виде моноатомных слоёв с ковалентно связанными атомами в гексогональные кольца имеют высокую степень удельной поверхности при значительной гибкости и прочности, а также могут проявлять полупроводниковые или металлические свойства с высокой подвижностью заряда и управляемой электропроводностью.

Для выявления закономерностей и механизмов формирования новых соединений из нанотрубок под воздействием лазерного излучения, были рассмотрены особенности взаимодействия дефектных областей одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) и открытых концов ОУНТ с лазерным излучением диапазона УФ-видимый-ИК. В качестве исследуемых ОУНТ рассматривались наиболее часто синтезируемые нанотрубки диаметром 0,7–1,3 нм. Методом DFTB было определено, что сварка нанотрубок происходит именно за счет открытых концов при сильном разогреве, а также вследствие наличия дефектных областей атомной сетки ОУНТ. На рисунке 1 представлено распределение максимальных значений коэффициента поглощения для ОУНТ разных типов с открытыми концами.

Рис. 1. Распределение максимальных значений коэффициента поглощения для отдельных ОУНТ разного диаметра в случае поглощения электромагнитной энергии открытыми концами.

На основе рассчитанных коэффициентов поглощения для ОУНТ разных типов для лазерного воздействия на углеродные наноматериалы выбиралось излучение с длиной волны 1064 нм. Использовалась сканирующая лазерная система на основе импульсного излучения Yb лазера с длительностью импульса 100 нс, частотой повторения импульсов 30 кГц. Лазерный профиль имел гауссову форму. Для позиционирования лазерного луча по поверхности образца использовался гальванометрический сканер. В качестве образцов углеродных наноматериалов для осуществления лазерного воздействия формировались как тонкие пленки на кремниевых подложках на основе ОУНТ, многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) и восстановленного оксида графена (ВОГ), так и композиты на основе матрицы эластичного полимера с внедренными в структуру МУНТ. В первом случае дисперсии формировались путем смешивания с комбинациями растворителей, состав которых зависел от поставленных задач. Далее для гомогенного распределения по объему ОУНТ, МУНТ и ВОГ дисперсии подвергались обработке погружным ультразвуковым гомогенизатором в течение 10 минут с удельной мощностью 150 Вт/см2. Затем дисперсии обрабатывали ультразвуком в ванне с мощностью 80 Вт в течение 60 мин. Концентрация углеродных наноматериалов составляла 0,1 мг/мл. Дисперсии наносились на кремниевые подложки методом спрей-осаждения. Преимуществом этого метода является возможность формировать тонкие пленки из углеродных наноматериалов на любых подложках, в том числе и на гибких. Для внедрения МУНТ в матрицу полимера они смешивались в выбранном соотношении, гомогенизировались, наносились в подготовленные формы и отверждались путем добавления отвердителя.

Структуры пленок из ОУНТ, МУНТ и их сочетаний с ВОГ после лазерного воздействия с плотностями энергии 0,3 Дж/см2 для ОУНТ и ОУНТ/ВОГ, 0,5 Дж/см2 для МУНТ и МУНТ/ВОГ представлены на рисунке 2. Как видно из изображений, полученных методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), лазерное излучение стимулирует образование контактов между нанотрубками и графен-нанотрубных контактов.

Рис. 2. СЭМ-изображения пленок на основе ОУНТ (а), МУНТ (б), ОУНТ/ВОГ (в), МУНТ/ВОГ (г) после лазерного воздействия.

Лазерное воздействие привело к росту электропроводности пленки ОУНТ до 11,51 кСм/м и 18,43 кСм/м для пленки МУНТ. Это соответствует увеличению в 3,2 и в 1,3 раза по сравнению с исходными пленками соответственно. Пленки на основе ОУНТ/ВОГ и МУНТ/ВОГ после лазерного воздействия имели электропроводность 10,34 кСм/м и 22,60 кСм/м, соответственно. Это соответствует увеличению в 1,8 и в 1,4 раз. Формирование электропроводящих сетей с увеличенной электропроводностью имеет потенциал для создания межсоединений с различными топологиями для интегральных схем, тензодатчиков для детектирования движений, интерфейсов для электростимуляции роста клеток и электропроводящих тканеинженерных конструкций [2-4].

При добавлении в напыляемую дисперсию органических растворителей, можно достигать равномерного распределения нанотрубок и чешуек графена по подложке. В этом случае лазерное воздействие с подобранными параметрами может эффективно структурировать нанотрубки и графен. Этот эффект может использоваться для формирования локальных возвышенностей – источников эмиссии электронов для формирования полевых эмиссионных катодов [5,6]. На рисунке 3а представлена структура образца на основе ОУНТ и ВОГ. Эмитирующий слой представляет собой вертикальные наноструктуры из ОУНТ, сформированные лазерным излучением с плотностью энергии 0,5 Дж/см2 из неупорядоченной системы нанотрубок. Для улучшения адгезии нижних концов ОУНТ к кремниевой подложке перед эмитирующим слоем был сформирован буферный слой чешуек ВОГ лазерным воздействием с плотностью энергии 0,8 Дж/см2. Максимальный эмиссионный ток такого образца достигал 2·10-4 А при пороговом напряжении до 140 В (рисунок 3б). На вольт-амперной характеристике получен низкий уровень флуктуаций эмиссионного тока. Это указывает на то, что лазерное воздействие на буферный слой ВОГ способствует свариванию графеновых чешуек с кремниевой подложкой, тем самым увеличивая стабильность эмиссионного тока.

Рис. 3. СЭМ-изображение пленки на основе ОУНТ-ВОГ (а), эмиссионная ВАХ пленки ОУНТ-ВОГ (б).

Не менее уникальными свойствами может быть наделён трёхмерный биосовместимый материал на основе сконструированных наноструктур из углеродных нанотрубок, графена и их гибридов в полимерной или биополимерной матрице. Были разработаны тензометрические датчики П-образной формы на основе слоя наноматериала из многостенных углеродных нанотрубок, сформированного лазерным воздействием, между слоями полидиметилсилоксана (ПДМС) (рисунок 4) [2].

Рис. 4. Гибкие тензометрические датчики на основе слоев ПДМС со сформированными сетями из МУНТ (а), перчатка с тензометрическими датчиками на пальцах для отслеживания жестов (б).

За счет использования сетей из МУНТ датчики обладали высокой чувствительностью и долговечностью. Сенсорная система на основе тензометрических датчиков была апробирована для распознавания жестов рук и для определения динамики восстановления двигательной активности после парализации всего тела или его частей (рисунок 4б).

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (Проект FSMR-2024-0003).

Библиографический список

1. 	Pyo S., Eun Y., Sim J., Kim K., Choi J. Carbon nanotube-graphene hybrids for soft electronics, sensors, and actuators // Micro and Nano Systems Letters. 2022. V.10. P.9.

2. 	Nikitina N.A., Ryabkin D.I., Suchkova V.V., Kuksin A.V., Pyankov E.S., Ichkitidze L.P., Maksimkin A.V., Kitsyuk E.P., Gerasimenko E.A., Telyshev D.V., Bobrinetskiy I.I., Selishchev S.V., Gerasimenko, A.Y. Laser-Formed Sensors with Electrically Conductive MWCNT Networks for Gesture Recognition Applications // Micromachines. 2023. V.14. P.1106.

3. 	Gerasimenko A.Y., Kitsyuk E., Kurilova U.E., Suetina I.A., Russu L., Mezentseva M.V., Markov A., Narovlyansky A.N., Kravchenko S., Selishchev S.V., Glukhova O.E. Interfaces based on laser-structured arrays of carbon nanotubes with albumin for electrical stimulation of heart cell growth // Polymers. 2022. V.14. P.1866.

4. 	Gerasimenko A.Y., Kurilova U.E., Savelyev M.S., Murashko D.T., Glukhova O.E. Laser fabrication of composite layers from biopolymers with branched 3D networks of single-walled carbon nanotubes for cardiovascular implants // Composite Structures. 2021. V.260. P.113517.

5. 	Gerasimenko A.Yu., Kuksin A.V., Shaman Y.P., Kitsyuk E.P., Fedorova Y.O., Murashko D.T., Shamanaev A.A., Eganova E.M., Sysa A.V., Savelyev M.S., Telyshev D.V., Pavlov A.A., Glukhova O.E. Hybrid carbon nanotubes–graphene nanostructures: Modeling, formation, characterization // Nanomaterials. 2022. V.12. P.2812.

6. 	Slepchenkov M.M., Gerasimenko A.Y., Kuksin A.V., Shaman Y.P., Shamanaev A.A., Sysa A.V., Lebedev E.A., Eganova E.M., Goryachev A.V., Pavlov A.A., Glukhova O.E. Electrophysical properties of laser-structured carbon nanomaterials functionalized with LaB6 nanoparticles. // Diamond and Related Materials. 2023. V.140. P.110512.

Сведения об авторах (не печатаются в сборнике)

# Куксин Артем Викторович – аспирант, год рождения 1996, nix007@mail.ru.

# Мурашко Денис Тарасович – аспирант, год рождения 1996, skorden@outlook.com.

# Савельев Михаил Сергеевич – к.ф.-м.н., доцент Института биомедицинских систем, год рождения 1988, nanonlin@yandex.ru.

# Глухова Ольга Евгеньевна – д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой радиотехники и электродинамики, год рождения 1970, glukhovaoe@info.sgu.ru.

# Герасименко Александр Юрьевич – д.т.н., доцент, профессор Института биомедицинских систем, год рождения 1983, gerasimenko@bms.zone, 89267029778.

Вид доклада: устный (/ стендовый)