ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ФИЛЬТРАЦИИ В МИКРОВОЛНОВОДЕ НА ОСНОВЕ ПЛЕНКИ ЖИГ С НАНОЧАСТИЦАМИ МАГНЕТИТА

Ф.Е. Гаранин, А.Б. Хутиева, М.В. Ломова, А.В. Садовников

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского.

E-mail: garaninfedorwork@mail.ru

В данной работе исследовалась конфигурация магнонного микроволновода с массивом магнитных элементов, расположенных на поверхности микроволновода. Методом микромагнитного моделирования на основе численного решения уравнения Ландау–Лифшица–Гильберта исследовалась возможность управления распространения спиновых волн в структуре c наночастицами магнетита на основе пленки железо–иттриевого граната на подложке из галий-гадолиниевого граната путем изменения направления внешнего магнитного поля.

Ключевые слова: микроволновод, спиновая волна, магнетит, магноника, железо-иттриевый гранат, микромагнитное моделирование

В последнее время активно развивается новое направление спинтроники с использованием ферритов-гранатов — магноника [1], в рамках которой транспортные свойства спин-поляризованных электронов не используются, а перенос информации происходит путем передачи сигнала с помощью спиновых волн (СВ) [2]. При таком подходе удается реализовать целый ряд функциональных блоков обработки сигнала на принципах магноники [3-5].

Также в настоящее время большое внимание уделяется возможности использования магнитных носителей в биомедицине. Магнитные наночастицы активно используются в биомедицине благодаря их уникальным свойствам, таким как высокая сорбционная емкость, возможность дистантного управления. Помимо диагностических целей, наночастицы магнетита хорошо контрастируют при МРТ, они также используются для адресной доставки лекарственных препаратов.

В качестве магнитного материала, используемого для формирования магнитных волноведущих структур, используются пленки железо-иттриевого граната (ЖИГ), демонстрирующие рекордно низкие величины затухания СВ, в том числе при нанометровых толщинах ЖИГ [6-7]. В данной работе будет рассматриваться пленка ЖИГ с нанесенными на нее наночастицами магнетита.

Рис. 1. Схематическое изображение пленки ЖИГ с наночастицами магнетита в стрезе z – y (a), в срезе y – x (b).

Исследуемая конфигурация микроволновода представляет собой двухслойную структуру, где на первом слое лежит пленка ЖИГ длиной L2 = 4 мм, шириной L1 = 300 мкм и толщиной s1 = 10 мкм на подложке из галий-гадолиниевого граната (ГГГ) толщиной s2 = 10 мкм, а на втором слое в области a = 1 мм с периодичностью d = 10 мкм располагаются наночастицы магнетита толщиной s3 = 10 мкм (см. рис. 1 (a, b)). Также важно отметить, что наночастицы магнетита имеют форму кольца с параметрами r1 = 10 мкм и r2 = 5 мкм, где область r2 вырезана.

Для данной структуры было произведено микромагнитное моделирование. Исследование проводилось в программном пакете MuMax3 [8], в котором моделируемая структура разбивалась сеткой, в узлах которой численно решалось уравнение Ландау-Лифшица с затуханием Гильберта [9-10]. В микромагнитном моделировании создавались условия для возбуждения поверхностной магнитостатической волны (ПМСВ), при котором внешнее магнитное поле H0 прилагалось вдоль оси Y в положительном и отрицательном направлениях для наблюдения изменений распространения СВ в структуре. Величина параметра внешнего магнитного поля H0 составляла 1200 Э.

Рассматриваемая система волноведущих структур обладает 2 портами. Порт Pin выступал в роли входной антенны, на которой возбуждался СВЧ сигнал и имел ширину 30 мкм. Порт Pout выступал приемникам распространяющихся спиновых волн и также имел ширину 30 мкм.

В ходе решения задачи о передаче спин-волнового сигнала для уменьшения отражений СВ от границ расчетной области на границах структуры, изображенные на рис. 1 (a, b) заштрихованной областью были введены поглощающие слои с экспоненциально возрастающим коэффициентом затухания 𝛼 [11-12].

Таким образом, с помощью численного микромагнитного моделирования была исследована структура с наночастицами магнетита. Данная структура может быть использована как управляемый ориентацией магнитного поля фильтр СВЧ сигнала.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (№ 23–13–00373).

Библиографический список

- Kruglyak V.V., Demokritov S.O., Grundler D. Magnonics // J. Phys. D: Appl. Phys. 2010. V. 43. No 26. P. 264001.

- Sander D., Valenzuela S. O., Makarov D., Marrows C.H., Fullerton E.E., Fischer P., McCord J., Vavassori P., Mangin S., Pirro P., Hillebrands B., Kent A.D., Jungwirth T., Gutfleisch O., Kim C.G. and Berger A. The 2017 Magnetism Roadmap // J. Phys. D: Appl. Phys. 2017. V. 50. No 36. P. 363001.

- Губанов В.А., Мартышкин А.А., Шешукова С.Е., Садовников А.В. Управление свойствами спин-волнового транспорта в полукольцевом магнонном микроволноводе // ЖТФ 2019. Т. 89. В. 11. C. 1726.

- Sadovnikov A.V., Grachev A.A., Gubanov V.A., Odincov S.A., Martyshkin A.A., Sheshukova S.E., Sharaevskii Yu.P. and Nikitov S.A.  Spin-wave intermodal coupling in the interconnection of magnonic units // Appl. Phys. Lett. 2018. V. 112. P. 142402.

- Gubanov V.A., Kruglyak V.V., Sheshukova S.E., Bessonov V.D., Nikitov S.A., and Sadovnikov A.V. Frequency-selective spin-wave propagation in magnonic waveguide with a local laser-heated region // Phys. Rev. B 2023. V. 107. P. 024427.

- Cherepanov V., Kolokolov I., L'vov V. The saga of YIG: Spectra, thermodynamics, interaction and relaxation of magnons in a complex magnet // Physics Reports. 1993. V. 229. Is. 3. P. 81.

- Hauser C., Richter T., Homonnay N., Eisenschmidt C., Qaid M., Deniz H., Hesse D., Sawicki M., Ebbinghaus S.G.  and Schmidt G. Yttrium Iron Garnet Thin Films with Very Low Damping Obtained by Recrystallization of Amorphous Material // Sci Rep. 2016. V.6. P.20827.

- Vansteenkiste A. The design and verification of MuMax3 // AIP Advances. 2014.V. 4. P. 107133.

- Landau L., Lifshitz E. On the theory of the dispersion of magnetic permeability in ferromagnetic bodies // Phys Z Sowj. 1935. V. 8. P. 153.

- Gilbert T.L., Kelly J.M.  Proceedings of the Conference on Magnetism and Magnetic Materials, Pittsburgh//AIEE. 1955. P. 253.

- Venkat G., Fangohr H., Prabhakar A. Absorbing boundary layers for spin wave micromagnetics// J. of Magnetism and Magnetic Materials. 2018. V. 450. P. 34. DOI: 10.1016/j.jmmm.2017.06.057.

- Dvornik M., Kuchko A.N., Kruglyak V.V.  Micromagnetic method of s-parameter characterization of magnonic devices // J. Appl. Phys. 2011. V.109. P.07D350. DOI: 10.1063/1.3562519.

Сведения об авторах (не печатаются в сборнике)

Гаранин Федор Евгеньевич – студент, год рождения 2003, garaninfedorwork@mail.ru, 89085448989.

Хутиева Анна Борисовна – младший научный сотрудник, год рождения 1997, abkhutieva@gmail.com, 89271032772.

Ломова Мария Владимировна - к.ф.-м.н., доцент, год рождения 1985, lomovamy85@mail.ru, 89063010024.

Садовников Александр Владимирович - к.ф.-м.н., доцент, год рождения 1987, SadovnikovAV@gmail.com, 89033868480.

Вид доклада: стендовый